| 化学交联聚乙烯管材生产技术 |
| --- |
| 姓 名: | 吴大鸣 | 所在院所: | 塑料机械与塑料工程研究所 |
| 成果类别: | 材料加工 |
| 开发程度: | 成熟技术转让 |
| 技术简介: | 本产品是一种新型化学建材，其性能比普通高密度聚乙烯和硬聚氯乙烯管材有质的提高。它可以在温度-50～95℃、压力6～10公斤/平方厘米的条件下长期使用，寿命达50年。在西方发达国家，如英国、美国、瑞典、荷兰等，已大量用化学交联聚乙烯管材代替金属管材。 |
| 技术指标: | 化学交联聚乙烯管材的主要特点为： 1．耐热性能高：使用温度比不交联聚乙烯管材提高30～50℃； 2．卫生性能好：本管材不含对人体有害的单体，不含任何增塑剂，不会发霉； 3．化学稳定性好：耐化学溶剂和耐环境应力开裂性能优异，适合在各种环境下输送多种介质； 4．流体输送阻力小，管体保温性能好，可节省能源； 5．应用领域广，使用寿命长。 |
| 应用范围: | 主要应用领域为建筑用冷、热水输送管道、燃气及电热水器用管材、煤气输送管道、化学、石油、医药及食品加工等行业流体输送管道。 |
| 效益分析: | 本技术的主要设备为原料混合机、专用挤管机组、化学交联设备等，年产600吨化学交联聚乙烯管材的整条生产线软硬件投资约为80万元。本产品有很好的市场前景和显著的经济效益。原材料成本为1.4万元/吨，产品售价为3万元/吨，年产值可达1800万元，创利税600万元以上。本产品售价与镀锌管相当，仅为铜管和不锈钢管的1/3到1/2，有极大的市场竞争力，随着人们对新型管材的认可和国家有关行业政策的规范，化学交联聚乙烯管的市场需求量将会成倍增长。 |
| 单位电话: | 010-64435015 | 住宅电话: |  |
| 手机号码: |  | 电子信箱: | wudaming@vip.163.com |
| 地 址: | 北京化工大学60信箱 | 邮 编: | 100029 |
| 备 注: |  |